油缸钢管标准、材质、要求

油缸钢管属于精密钢管，通常内外壁无氧化层，高压无泄漏，高光洁度，高精度，冷弯不变形，扩口压扁无裂缝。主要用来生产气动或液压 元件的产品，如气缸或油缸，可以是无缝管，也有焊接管。

主要材质有：10#，20#，35#，45#，40CR， 25Mn，37Mn5

执行标准：GB/T 3639 冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB/T 8713 液压机和气动缸筒用精密内径无缝管

DIN2391-2 无缝精密钢管技术供货条件

化学成分

| 牌号 | 元素含量% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | S | P | Cr |
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.1 |
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 37Mn5 | 0.3-0.39 | 0.15-0.3 | 1.2-1.5 | ≤0.015 | ≤0.02 |  |

机械性能

| 牌号 | 交货状态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BK（冷加工/硬） |  | BKW（冷加工/软） |  | BKS（冷加工后消除应力/退火） |  |
|  | 抗拉强度（MPA） | 伸长率（%） | 抗拉强度（MPA） | 伸长率（%） | 抗拉强度（MPA） | 伸长率（%） |
|  | ≥ |  |  |  |  |  |
| 10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 |
| 20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 |
| 35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 |
| 45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 |
| 40Cr | ≥784 | ≥12 |  |  |  |  |
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 |  |  |  |  |

精密无缝钢管单位重量表

| 外径 | 壁厚 | 单重kg/m | 外径 | 壁厚 | 单重 | 外径 | 壁厚 | 单重kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 |
| 40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 |
| 45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 |
| 51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 |
| 55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 |
| 60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 |
| 63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 |
| 65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 |
| 70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 |
| 65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 |
| 70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 |
| 70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 |
| 75 | 7.5 | 12.48 | 152 | 13.5 | 46.11 | 245 | 22.5 | 123.45 |
| 69 | 3 | 4.88 | 159 | 17 | 59.53 | 245 | 12.5 | 71.67 |
| 72 | 4.5 | 7.49 | 152 | 6 | 21.60 | 273 | 26.5 | 161.09 |
| 76 | 6.5 | 11.14 | 159 | 9.5 | 35.00 | 270 | 10 | 64.12 |
| 83 | 10 | 18.00 | 163 | 11.5 | 42.96 | 299 | 24.5 | 165.80 |
| 83 | 6.5 | 12.26 | 168 | 14 | 53.17 | 325 | 22.5 | 167.84 |
| 86 | 8 | 15.39 | 178 | 19 | 74.50 | 325 | 12.5 | 96.33 |
| 86 | 3 | 6.14 | 180 | 20 | 78.91 | 351 | 25.5 | 204.68 |
| 95 | 7.5 | 16.18 | 160 | 5 | 19.11 | 377 | 38.6 | 321.38 |
| 102 | 11 | 24.68 | 163 | 6.5 | 25.09 | 351 | 15.5 | 128.24 |
| 108 | 14 | 32.45 | 168 | 9 | 35.29 | 377 | 28.5 | 224.93 |
| 103 | 6.5 | 15.47 | 178 | 14 | 56.60 | 426 | 13 | 132.40 |
| 108 | 9 | 21.97 | 180 | 15 | 61.03 | 480 | 40 | 434.02 |

20#45#精密无缝钢管规格

| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 |
| 10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 |
| 16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 |
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 |
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 |
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 |
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 |
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 |
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 |
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 |
| 18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 |
| 19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 |
| 19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 |
| 19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 |
| 19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 |
| 20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 |
| 20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 |
| 20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 | 83*6 |
| 21*2 | 29*4 | 35*5 | 46*2 | 55*4 | 64*6 | 76*4 | 83*8 |
| 21*3 | 30*2 | 35*6 | 46*3 | 55*6 | 65*2 | 76*6 | 83*12 |
| 21*4 | 30*2.5 | 36*2 | 46*4 | 57*2 | 65*3 | 76*8 | 85*4 |
| 22*2 | 30*3 | 36*2.5 | 48*2 | 57*3 | 65*4 | 78*2 | 85*6 |
| 22*3 | 30*4 | 36*3 | 48*3 | 57*4 | 65*6 | 78*3 | 85*8 |
| 22*4 | 30*5 | 36*4 | 48*4 | 57*6 | 68*2 | 78*4 | 85*12 |
| 23*2 |  | 38*2 |  | 58*2 |  | 78*6 |  |